## Slide 1: 氯甲烷催化剂失活的研究
答辩人：某某某
班级：专业XXX班
学号：000000000

## Slide 2: 目录
1.课题背景
2.实验部分
3.结果与讨论
4.结论

## Slide 3: 1.课题背景
NH4Cl来源：
NaCl+NH3+CO2+H2O→NaHCO3+NH4Cl
NH4Cl问题：
作为肥料有种种弊端：
水土流失、土壤板结、作物烧叶、降低作物甜度

## Slide 4: 氯甲烷的用途
农药
合成树脂
助剂
有机硅工业

## Slide 5: 研究现状
实验方法 | 研究单位 | 实验条件 | 催化剂 | 氯甲烷收率
甲醇铵氯化法 | 美国专利 | 流化床或固定床 | 活性Al2O3,或活性炭负载铅、铋、钡、镁、钒、铝、锌和铁等 | 40~70%
 | 日本专利 | 流化床 | γ-Al2O3及活性炭、负载碱金属或负载锌氯化物等 | 最高达70%

## Slide 6: 催化剂失活原因
积炭
活性组分流失
孔结构塌陷
中毒
返回

## Slide 7: 2.实验部分
HZSM-5 ，负载4%SiO2，4%Ni(NO3)2
HY，负载4%SiO2，2%Ni(NO3)2

## Slide 8: 理论支持
方程式：
NH4Cl+CH3OH→CH3Cl+H2O+NH3
实际上是两个反应的耦合：
NH4Cl→NH3+HCl
HCl+CH3OH→CH3Cl+H2O

## Slide 9: 实验方法和流程
氨气
氮气
排空
1-氯化氢发生装置；2-缓冲瓶；3-干燥器；4-质量流量计；5-固定床应器；6-高压恒流泵；7-甲醇（已滤）；8-GA4000型气相色谱仪
返回

## Slide 10: 3.结果与讨论
HZSM-5 ，负载4%SiO2，4%Ni(NO3)2
HY，负载4%SiO2，2%Ni(NO3)2

## Slide 11: HZSM-5 ，负载4%SiO2，4%Ni(NO3)2
反应条件
反应温度：370℃；
催化剂填充量： 9ml， 5.0g；
氮气流量：30ml/min；
HCl流量：42ml/min；
氨气流量：42ml/min；
甲醇流量：0.09ml/min；
反应时间：约4h
再生条件
空气流量:10ml/min；
再生温度：
200℃保持1h；
300℃保持1h；
400℃保持1h；
550℃保持2h

## Slide 12: HZSM-5（体积：9ml；质量：5.0g）
再生次数 | 反应时间(h) | 氯甲烷收率
0 | 4.5 | 75%
1 | 4.5 | 74%
2 | 5.0 | 75%
3 | 3.0 | 73%
4 | 5.0 | 72%
5 | 4.5 | 70%
6 | 4.0 | 67%
7 | 4.0 | 61%
8 | 4.5 | 38%
平均 | 4.3 | -
总计 | 39.0 | -

## Slide 13: 催化活性随实验次数的变化
随着实验次数增加，催化剂活性逐渐降低，直至失活。

## Slide 14: EDS能谱测试
催化剂使用前后，活性组分Ni并未流失。
实验前
实验后

## Slide 15: 比表面积-孔体积的表征
反应前后催化剂比表面积有较大变化，说明孔结构塌陷而失活。

## Slide 16: 水热稳定性
水热实验：
430℃以0.09ml/min通入5%盐酸40h；
未水热实验：催化氯甲烷收率75.4%；
水热实验后：催化氯甲烷收率74.3%。
实验不是导致催化剂失活的原因，
催化剂的失活是再生条件造成的。
返回

## Slide 17: 最佳再生条件
①总流量：20ml/min；
②空氮比：1∶1；
③温度：250℃1h，450℃1h，550℃2h
①总流量：34ml/min；
②空氮比：1∶1；
③温度：250℃1h，450℃1h，550℃2h
①总流量：34ml/min；
②空氮比：1∶1；
③温度：1h内升至550℃5h

## Slide 18: HY，负载4%SiO2，2%Ni(NO3)2
反应条件
反应温度：370℃；
cat填充量： 10ml， 6.6g；
氮气流量：30ml/min；
HCl流量：42ml/min；
氨气流量：42ml/min；
甲醇流量：0.09ml/min；
反应时间：约5h
再生条件
空气流量：17ml/min；
氮气流量：17ml/min；
再生温度：
1h内升至550℃保持5h

## Slide 19: HY（体积：10ml；质量：6.6g）
再生次数 | 反应时间(h) | 氯甲烷收率 | 再生次数 | 反应时间(h) | 氯甲烷收率
0 | 6.6 | 65% | 16 | 7.1 | 74%
1 | 4.0 | 67% | 17 | 7.5 | 75%
2 | 8.6 | 69% | 18 | 6.7 | 74%
3 | 4.8 | 70% | 19 | 5.8 | 75%
4 | 2.3 | 65% | 20 | 5.5 | 73%
5 | 5.6 | 69% | 21 | 5.2 | 72%
6 | 4.5 | 68% | 22 | 6.4 | 73%
7 | 1.8 | 65% | 23 | 5.8 | 73%
8 | 2.3 | 65% | 24 | 6.2 | 75%
9 | 4.0 | 67% | 25 | 7.0 | 72%
10 | 6.8 | 70% | 26 | 6.0 | 72%
11 | 5.2 | 72% | 27 | 5.8 | 70%
12 | 4.0 | 69% | 28 | 5.1 | 71%
13 | 6.1 | 70% | 29 | 5.7 | 69%
14 | 4.6 | 75% | 30 | 5.8 | 68%
15 | 3.7 | 75% | 31 | 5.8 | 68%
平均 | 5.4 | - | 总计 | 172.3 | -

## Slide 20: 催化活性随实验次数的变化
催化剂到目前状况良好，催化反应的收率较稳定，暂未失活。
返回

## Slide 21: 4.结论
（1）最佳再生条件为：空氮比为1∶1；气体总流量为34ml/min ；再升温度为1h内升温至550℃保持5h。
（2）一定时间内，正常的实验条件下，催化剂不会因为活性组分流失和孔结构的塌陷而失活。
（3）本小试实验说明这两种氯甲烷催化剂的寿命较长。

## Slide 22
谢谢！